INDICI DE IZOLARE LA ZGOMOT AERIAN Rw, R’w PENTRU PEREŢI ŞI PLANŞEE

1. Pereţi grei, monostrat	Rw

- Fâşii bca GBN35, 7,5 cm	32

- Fâşii bca GBN35, 10  cm	34

- Fâşii bca GBN35, 12,5 cm	35

- Blocuri bca GBN35...50, 20cm, tencuit 2+2cm	46

- Blocuri bca GBN35...50, 24cm, tencuit 2+2cm	47

- Placă (perete) b.a. netenc. 10 cm	49

- Placă (perete) b.a. netenc. 11 cm	50

- Placă (perete) b.a. netenc. 12,5 cm	51

- Placă (perete) b.a. netenc. 14 cm	52

- Placă (perete) b.a. netenc. 16 cm	53

- Placă (perete) b.a. netenc. 18 cm	54

- Placă (perete) b.a. netenc. 20,5 cm	55

- Placă (perete) b.a. netenc. 23 cm	56

- Placă (perete) b.a. netenc. 26 cm	57

- Perete b.a. 11cm tenc. 1+1cm	51

- Perete b.a. 14,5cm tenc. 1+1cm	53

- Perete b.a. 19cm tenc. 1+1cm	55

- Cărămidă plină 11,5cm tenc. 2+2cm	49

- Cărămidă plină 24cm tenc. 2+2cm	54

- Cărămidă plină 35,5cm tenc. 2+2cm	57

- Cărămidă eficientă 29cm tenc. 2+2cm	54

- Blocuri ceramice goluri 29cm tenc. 2+2cm	52

2. Pereţi grei multistrat	Rw

- Fâşii bca GBN35-12,5 cm,v.min.7cm, aer 6cm, GBN-7,5	51

- Fâşii bca GBN35-10 cm,v.min.4cm, aer 1cm, GBN-10	52

- Fâşii bca GBN35-12,5 cm,v.min.4cm, aer 1cm, GBN-7,5	52

- Fâşii bca GBN35-12,5 cm,v.min.4cm, aer 6cm, GBN-7,5	53

- B.a. 5cm, aer 6cm, b.a. 5cm	52

- B.a. 5cm, aer 10cm, b.a. 5cm	53

- B.a. 7cm, aer 6cm, b.a. 7cm	55

- B.a. 10cm, aer 6cm, azbociment 0,6cm	51

- B. granulit 8cm, aer 6cm, b.granulit 8cm	53

- B. granulit 8cm, aer 10cm, b.granulit 8cm	54

- B.a. 14cm, aer 6cm, cărăm. 6,3cm tenc. 2cm	55

- B.a. 14cm, aer 6cm, v.min.4cm, cărăm. 6,3cm tenc. 2cm	57

- Cărămidă 11,5cm, aer 5cm, cărămidă 11,5cm, tenc.2+2	53

- Cărămidă 24cm, aer 5cm, cărămidă 11,5cm	61

- Cărămidă 24cm, aer 11cm, cărămidă 24cm	62

- Cărămidă 35,5cm, aer 8cm, cărămidă 11,5cm	66

3. Pereţi uşori	Rw	R’w

- Plăci gipscarton (1 strat) – 1,25cm	28

- Gipscarton 1,25cm, aer 5cm, gipscarton 1,25cm - total 7,5cm	37

- Gipscarton 1,25cm, v.min. 5 cm, gipscarton 1,25cm – total 7,5cm	44

- Gipscarton 1,25cm, v.min. 5 cm, gipscarton 1,25cm – total 10cm	48

- Gipscarton 1,25cm, v.min. 5 cm, gipscarton 1,25cm – total 12,5cm	50

- Gipscarton 1,25cm, v.min. 8 cm, gipscarton 1,25cm – total 12,5cm	54

- Gipscarton 2(1,25cm, v.min. 5 cm, gipscarton 2x1,25cm – total 10cm	50

- Gipscarton 2(1,25cm, v.min. 5 cm, gipscarton 2x1,25cm – total 12,5cm	53

- Gipscarton 2(1,25cm, v.min. 5 cm, gipscarton 2x1,25cm – total 15cm	55

- Gipscarton 2(1,25cm, v.min. 8 cm, gipscarton 2x1,25cm – total 15cm	61

- Gipscarton 2(1,25cm, v.min. 4 cm, gipscarton 2x1,25cm – total 15,5cm	63

- Gipscarton 2(1,25cm, v.min. 8 cm, gipscarton 2x1,25cm – total 15,5cm	65

- Gipscarton 2(1,25cm, v.min. 4 cm, gipscarton 2x1,25cm – total 20,5cm	64

- Gipscarton 2(1,25cm, v.min. 8 cm, gipscarton 2x1,25cm – total 20,5cm	65

- Gipscarton 2(1,25cm, v.min. 4 cm, gipscarton 2x1,25cm – total 25,5cm	65

- Gipscarton 2(1,25cm, v.min. 8 cm, gipscarton 2x1,25cm – total 25,5cm	66

- Gipscarton 2(1,25cm, v.min 4 cm, gipscarton 1,25cm, v.min. 4 cm, 
gipscarton 2x1,25cm – total 21,5cm	66

- Gipscarton 2(1,25cm, v.min 5 cm, gipscarton 1,25cm, v.min. 5 cm, 
gipscarton 2x1,25cm – total 21,5cm	 –	62

INDICI DE IZOLARE LA ZGOMOT DE IMPACT Ln w PENTRU PLANŞEE, PARDOSELI

1. Planşee	Ln w

- Placă b.a. 7 cm	81

- Placă b.a. 8,5 cm	79

- Placă b.a. 10 cm	77

- Placă b.a. 11 cm	76

- Placă b.a. 12,5 cm	75

- Placă b.a. 14 cm	74

- Placă b.a. 16 cm	73

- Planşeu b.a. din fâşii cu goluri, 22 cm	74

- Placă b.a 10 cm + tavan elastic gipscarton 4cm placat	72

- Placă b.a 14 cm + tavan elastic gipscarton 4cm placat	71

- Placă b.a 10 cm + tavan gipscarton 4cm cu schelet elastic suspendat  (min.20cm)	67

- Placă b.a 14 cm + tavan gipscarton 4cm cu schelet elastic suspendat  (min.20cm)	64

2. Pardoseli	(Ln w

- Parchet l.u. 22mm lipit pe plăci fibrolemnoase poroase 16 mm grosime	10

- Parchet l.u. 22mm lipit pe plăci fibrolemnoase poroase 25 mm grosime	14

- Parchet l.u. 22mm montat pe duşumea oarbă, grinzişoare din lemn de 7,5cm
cu strat elastic din plută 2,5cm	18

- Parchet l.u. 22mm montat pe duşumea oarbă, grinzişoare din lemn de 7,5cm
pe strat carton bitumat	16

- Covoare şi dale PVC fără suport textil cu grosimi de 1...1,5 mm	  7

- Covoare PVC cu suport textil ţesut cu grosimi de 2...2,5 mm	  9

- Covoare PVC cu substrat fonoizolator din PVC expandat, grosime min. 2,5 mm	16

- Covor fibre poliamidice pe substrat fonoizolator (Polirom)	18

- Mochetă neţesută	20

- Parchet sau covor PVC lipit pe dală flotantă din beton 3,5 cm 
pe strat elastic din vată minerală rigidă 10 mm grosime	23

- Parchet sau covor PVC lipit pe dală flotantă din beton 3,5 cm 
pe strat elastic din vată minerală rigidă 20 mm grosime	28

- Parchet sau covor PVC lipit pe dală flotantă din beton 3,5 cm 
pe strat elastic din polistiren expandat ecruisat 10 mm grosime	22